月饼包装产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料膜 | 3份（每份2.5m2×3） | 2份 | 1份 |
| 2 | 塑料袋、塑料托 | 3份（每份30个，袋规格应不小于15cm×15cm） | 2份 | 1份 |
| 3 | 纸张产品 | 3份（每份50张） | 2份 | 1份 |
| 4 | 纸袋产品 | 3份（每份20个，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 2份 | 1份 |

以上所抽取同类样品保证同一批次，同一规格型号。

除以上抽样要求外，在月饼成品库抽取月饼产品对是否涉及过度包装情况进行检查，每批次产品抽取样品2盒，其中1盒作为检查样品，1盒作为备用样品。

2 检验依据

表2 直接接触月饼塑料膜袋包装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 6 | - 脱色试验 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 溶剂残留量总量 | 产品明示执行标准 食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分 | GB 31604.60—2024 |
| 8 | 苯类溶剂残留量 | 产品明示执行标准 食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分 | GB 31604.60—2024 |
| 9 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限含PA材质的产品） | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
| 10 | 氯乙烯特定迁移量 （限含PVC、PVDC材质的产品） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
| 11 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限含PVC材质的产品） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
| 13 | 特定迁移总量（以1,2—乙二醇计） （限含PET材质的产品） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 14 | 特定迁移总量（以1,4—丁二醇计） （限含PBT材质的产品） | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 15 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 | GB 14934—2016 |
| 16 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 | GB 14934—2016 |
| 17 | - 阻隔性能（氧气） | 产品明示执行标准 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |
| 18 | 阻隔性能（水蒸气） | 产品明示执行标准 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 21529—2008 GB/T 26253—2010 |
| 19 | 热封强度（仅对袋类产品） | 产品明示执行标准 | QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005 |

表3 直接接触月饼塑料托检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 |
|  | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
|  | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
|  | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
|  | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
|  | 氯乙烯特定迁移量 （限PVC、PVDC材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
|  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016 |
|  | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
|  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
|  | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.12—2016 |
|  | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限PVC材质） | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |

表4  直接接触月饼纸包装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022或 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.13—2023 GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.13—2023 GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

依据 GB 23350《限制商品过度包装要求食品和化妆品》对月饼产品是否涉及过度包装情况进行检查，检测结果和相关证据可以作为查处月饼过度包装的初步证据，应及时移送属地市场监管部门处理。

4 附则

依据现行有效的GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》发现月饼过度包装初步证据的，及时报送属地省级市场监管部门，同时抄报市场监管总局质量监督司。

本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等90种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2023年第15号）《月饼过度包装产品质量国家监督抽查实施细则》。