童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童旅游鞋 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 儿童皮鞋 |  |  |  |
| 3 | 儿童皮凉鞋 |  |  |  |
| 4 | 其他类童鞋（除童胶鞋） |  |  |  |
| 5 | 布面童胶鞋 | 4 | 2 | 2 |

2 检验依据

表2 儿童旅游鞋（QB/T 4331—2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4331—2021 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 4331—2021 |
| 3 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 4331—2021 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2017 QB/T 4331—2021 |

表3 儿童皮鞋（QB/T 2880—2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 QB/T 2880—2016 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2016 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880—2016 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 2880—2016 |
| 6 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 2880—2016 |
| 7 | 勾心长度 | GB/T 28011—2021 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34—2019 |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 230.1—2018 |
| 10 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011—2021 |

表4 儿童皮凉鞋（QB/T 4546—2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 4546—2021 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4546—2021 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2017 QB/T 4546—2021 |
| 4 | 帮带拉出强度（或帮带拔出力） | QB/T 4546—2021 GB/T 38011—2019 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 4546—2021 |
| 6 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | QB/T 4546—2021 |
| 7 | 勾心长度 | GB/T 28011—2021 |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34—2019 |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 230.1—2018 GB/T 3903.4—2017 |
| 10 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011—2021 |

表5 布面童胶鞋（GB/T 25036—2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 9867—2008方法A GB/T 25036—2021 |
| 2 | 硬度 | GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007 |
| 3 | 防滑性能（干法） | HG/T 3780—2005中8.2.1 |
| 4 | 粘合强度 | HG/T 4805—2015 |
| 5 | 耐摩擦色牢度（沾色） | QB/T 2882—2007方法A GB/T 25036—2021 |
| 6 | 物理安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.2、5.8、5.9条 |

表6胶鞋健康安全技术规范（GB 25038—2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1—1998 |
| 2 | 可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）） | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或GB/T 17593.2—2007 |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2006 |
| 4 | 含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP）） | GB/T 18414.1—2006 或GB/T 18414.2—2006 |
| 5 | N-亚硝基胺 | GB/T 24153—2009 |
| 6 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） | QB/T 2882—2007方法A GB 25038—2010 |

表7 儿童鞋安全技术规范（GB 30585—2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.2、5.8、5.9条 |
| 2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 5 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 7 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153—2009 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021 |

表8 童鞋安全技术要求（GB 30585—2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | GB 30585—2024 GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.2、5.8、5.9条 |
| 2 | 婴幼儿鞋小附件要求 | GB 6675.2—2014 第5.24.6.1、5.2条 |
| 3 | 六价铬 | GB/T 38402-2019 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 5 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 6 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 |
| 7 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 8 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 9 | N-亚硝基胺 | ISO 19577:2019 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 |
| 11 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25036—2021 布面童胶鞋

GB 25038—2010 胶鞋健康安全技术规范

GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范

GB 30585—2024童鞋安全技术规范

QB/T 2880—2016 儿童皮鞋

QB/T 4331—2021 儿童旅游鞋

QB/T 4546—2021 儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布服务器等147种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第20号）中的《童鞋产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。