轴承产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品30套，其中15套作为检验样品，15套作为备用样品。

2 检验依据

表1 球轴承

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 内径 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 外径 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 轴承实际高度偏差 | GB/T307.2—2005 |
| 2 | 公差和旋转精度 | 尺寸变动量 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 旋转精度 |  |
| 3 | 游隙 | 径向游隙 | GB/T 25769—2010 |
|  |  | 轴向游隙 | GB/T 32323—2015 |
| 4 | 振动 | 速度 | GB/T 24610.1—2019 GB/T 24610.2—2019 |
|  |  | 加速度 | GB/T 32333—2015 |
| 5 | 硬度 |  | JB/T 7361—2023 |
| 6 | 冷酸洗 |  | GB/T 34891—2017 |
| 7 | 显微组织 |  | GB/T 34891—2017 |
| 8 | 网状碳化物 |  | GB/T 34891—2017 |

表2 滚子轴承

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 内径 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 外径 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 轴承实际高度偏差 | GB/T307.2—2005 |
| 2 | 公差和旋转精度 | 尺寸变动量 | GB/T307.2—2005 |
|  |  | 旋转精度 |  |
| 3 | 振动 | 速度 | GB/T 24610.1—2019 GB/T 24610.3—2019 GB/T 24610.4—2019 |
|  |  | 加速度 | GB/T 32333—2015 |
| 4 | 硬度 |  | JB/T 7361—2023 |
| 5 | 冷酸洗 |  | GB/T 34891—2017 |
| 6 | 显微组织 |  | GB/T 34891—2017 |
| 7 | 网状碳化物 |  | GB/T 34891—2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 307.1—2017 滚动轴承 向心轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 307.3—2017滚动轴承 通用技术规则

GB/T 307.4—2017 滚动轴承 推力轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 4604.1—2012 滚动轴承 游隙 第1部分：向心轴承的径向游隙

GB/T 4604.2—2013滚动轴承 游隙 第2部分：四点接触球轴承的轴向游隙

GB/T 24608—2023 滚动轴承及其商品零件检验规则

GB/T 25766—2010 滚动轴承 外球面球轴承 径向游隙

GB/T 32325—2015 滚动轴承 深沟球轴承振动（速度）技术条件

GB/T 32333—2015 滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件

GB/T 34891—2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件

JB/T 2781—2015 滚动轴承 微型球轴承 技术条件

JB/T 8919—2010 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套 技术条件

JB/T 8922—2011 滚动轴承 圆柱滚子轴承振动（速度）技术条件

JB/T 10236—2014 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件

JB/T 10237—2014 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（加速度）技术条件

JB/T 10336—2017 滚动轴承 补充技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

对样品实施全数检验，本细则检验依据序号1－8（球轴承）1－7（滚子轴承）检验项目中样品全部合格，或序号5－8（球轴承）4－7（滚子轴承）检验项目中样品全部合格且序号1－4（球轴承）1－3（滚子轴承）检验项目中样品仅有1套不合格时，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则，判定被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。