金属及金属复合材料吊顶板产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样样品数量见表1和表2。

| 序号 | 产品规格 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长边长度≤600mm | 不少于18张 | 不少于 9张 | 不少于 9张 | 样品总面积不少于1平方米。 |
| 2 | 600mm＜长边长度＜1000mm | 8张 | 4张 | 4张 | —— |
| 3 | 长边长度≥1000mm | 3张 | 0.5张×3 | 0.5张×3 | 每张对半裁切，半张为检验样品，半张为备用样品。 |

表1 块板产品抽取样品数量

表2条板（条形方通和型材方通）产品抽取样品数量

| 序号 | 产品规格 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度≤2000mm | 10根 | 5根 | 5根 | —— |
| 2 | 2000mm＜长度＜4000mm | 12段 | 6段 | 6段 | 抽取6根，每根截取2段，每段1000mm，其中1段作为检验样品，1段作为备用样品。 |
| 3 | 长度≥4000mm | 12段 | 6段 | 6段 | 抽取3根，每根截取4段，每段1000mm，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。 |

2  检验依据

表3 金属及金属复合材料吊顶板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 （基材厚度及允许偏差） | GB/T 23444—2024 GB/T 4956—2003 GB/T 4956—2025 GB/T 4957—2003 GB/T 4957—2025 |
| 2 | 膜厚 | GB/T 23444—2024 GB/T 4956—2003 GB/T 4956—2025 GB/T 4957—2003 GB/T 4957—2025 |
| 3 | 附着力 | GB/T 23444—2024 GB/T 9286—2021 |
| 4 | 漆膜硬度 | GB/T 23444—2024 GB/T 6739—2022 |
| 5 | 耐冲击性 | GB/T 23444—2024 GB/T 1732—2020 |
| 6 | 耐酸性 | GB/T 23444—2024 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T 23444—2024 |
| 8 | 耐沸水性 | GB/T 23444—2024 |
| 9 | 平面拉伸粘结强度 | GB/T 1452—2018 |
| 10 | 耐湿热性 | GB/T 23444—2024 GB/T 1740—2007 |
| 11 | 耐盐雾性 | GB/T 23444—2024 GB/T 10125—2021 GB/T 6461—2002 GB/T 1740—2007 GB/T 1766—2008 |
| 12 | 耐人工候加速老化性 | GB/T 23444—2024 GB/T 16259—2008 GB/T 9754—2025 GB/T 1766—2008 |
| 注：耐沸水性、平面拉伸粘结强度项目仅适用于金属复合材料吊顶板。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 23444—2024 金属及金属复合材料吊顶板
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4  附则

本细则首次发布。