附件1-20

燃气用不锈钢波纹软管产品质量

国家监督抽查结果

本次共抽查了上海、江苏、浙江、四川等4个省、直辖市30家企业生产的30批次燃气用不锈钢波纹软管产品。

本次抽查依据CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》等标准的要求，对燃气用不锈钢波纹软管产品的气密性、螺纹、软管长度、最小内径、耐压性、柔软性、弯曲性、耐冲击性、接头耐冲击性、耐安装性、阻燃性等11个项目进行了检验。

抽查发现有14批次产品不符合标准的规定，涉及到气密性、弯曲性、软管长度项目。具体抽查结果见附表1-20。