附件1-22

铝合金建筑型材产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等27个省、自治区、直辖市494家企业生产的733批次铝合金建筑型材产品。

本次抽查依据GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1部分：基材》、GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材第4部分:喷粉型材》、GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材第5部分:喷漆型材》、GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材第6部分:隔热型材》等标准的要求，对铝合金建筑型材产品的壁厚偏差—尺寸（A）、壁厚偏差—尺寸（B）、壁厚偏差—尺寸（C）、抗拉强度Rm、规定非比例延伸强度RP0.2、断后伸长率A50mm、局部膜厚、平均膜厚、封孔质量、阳极氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、复合膜局部膜厚、漆膜硬度、漆膜干附着性、漆膜湿附着性、耐碱性、装饰面上的膜层局部厚度、干附着性、湿附着性、沸水附着性、压痕硬度、硬度、铜、镁、锰、铁、硅、锌、铬、钛、纵向抗剪特征值（高温）等31个项目进行了检验。

抽查发现有49批次产品不符合标准的规定，涉及到壁厚偏差—尺寸（A）、壁厚偏差—尺寸（B）、局部膜厚、平均膜厚、封孔质量、阳极氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、复合膜局部膜厚、耐碱性、装饰面上的膜层局部厚度、铜、铁、锌、纵向抗剪特征值（高温）项目。具体抽查结果见附表1-22。