附件1-1

皮革服装产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东等8个省、直辖市90家企业生产的90批次皮革服装产品。

本次抽查依据GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T 1615-2006《皮革服装》等标准的要求，对皮革服装产品的撕裂力、摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量、游离甲醛等6个项目进行了检验。

抽查发现有26批次产品不符合标准的规定，涉及到撕裂力、摩擦色牢度。具体抽查结果见附表1-1。