附件1-4

卫浴家具产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了河北、浙江、安徽、福建、河南、广东、四川等7个省53家企业生产的53批次卫浴家具产品。

本次抽查依据GB 24977-2010《卫浴家具》等标准的要求，对卫浴家具产品的台盆柜台面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击强度）、木制部件表面漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、软硬质覆面理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差）、金属表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力）、产品耐水性、落地式柜台面强度（台面垂直静载荷、沙袋加载）、悬挂式柜（架）极限强度、木质产品有害物质限量（甲醛释放量、重金属含量）、产品放射性等25个项目进行了检验。

抽查发现有5批次产品不符合标准的规定，涉及到木制部件表面漆膜理化性能（抗冲击）、木质产品有害物质限量（重金属含量）项目。具体抽查结果见附表1-4。