附件1-6

地坪涂料产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东等8个省、直辖市43家企业生产的43批次地坪涂料产品。

本次抽查依据GB/T 22374-2008《地坪涂装材料》等标准的要求，对地坪涂料产品的附着力，硬度，拉伸粘结强度（标准条件），拉伸粘结强度（浸水后），抗压强度，耐冲击性，耐磨性，耐化学性（耐碱性），耐化学性（耐酸性），挥发性有机化合物（VOC）质量浓度，游离甲醛质量分数，苯质量分数，可溶性重金属质量分数，甲苯、二甲苯的总和质量分数等14个项目进行了检验。

抽查发现有5批次产品不符合标准的规定，涉及到挥发性有机化合物（VOC）质量浓度，甲苯、二甲苯的总和质量分数，游离甲醛质量分数，耐化学性（耐酸性）项目。具体抽查结果见附表1-6。