附件1

儿童用品抽查结果分析

全年抽查8种1324家企业生产的1444批次产品，批次不合格发现率为8.0%，比2019年下降了1.7个百分点。其中，童车、学生文具、玩具等产品批次不合格发现率均在10%以下；儿童及婴幼儿服装、机动车儿童乘员用约束系统、童鞋等3种产品批次不合格发现率在10%和20%之间；儿童家具产品批次不合格发现率大于20%。不同种类的儿童用品存在的质量问题差异较大，比如，儿童及婴幼儿服装的主要不合格项目是附件抗拉强力、绳带要求、纤维含量等，产生质量问题的主要原因是部分生产企业对标准不够重视或理解把握不准确，过度追求产品的外观，忽视了产品的安全性能，或在工艺制定、加工制作过程中管控不到位，设计生产了含有不符合强制性标准要求的绳带和附件的服装。童鞋的主要不合格项目是邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能等，产生质量问题的主要原因，一是部分生产企业因追求鞋材的弹性与柔韧性，加入了过量的邻苯二甲酸酯；二是部分生产企业为了降低成本，在鞋底材料中加入廉价助剂，或使用劣质不耐磨的材料作为大底。机动车儿童乘员用约束系统的主要不合格项目是安装说明书和使用说明书等，产生质量问题的主要原因，一是大部分企业对机械性能检测方面比较重视，只注重产品的实物质量，而忽视了对消费者起到指导安装、提示危险信息的说明文件；二是企业对标准理解有所欠缺，不能完全按照标准的要求规范其产品说明书。儿童家具的主要不合格项目是结构安全、有害物质限量，产生质量问题的主要原因，一是企业对标准理解不到位，忽略了边缘及尖端部位的倒圆处理、孔及间隙的尺寸设计要求等；二是部分企业的生产工艺水平或质量控制不过关，导致倒圆、孔、间隙的尺寸不符合标准要求；三是部分企业生产过程中采用质量低劣的板材、胶粘剂、油漆涂料等原料，导致甲醛、可迁移元素超标。

近五年儿童用品批次不合格发现率