老人鞋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老人鞋 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 老人鞋（旅游鞋） |  |  |  |
| 3 | 老人鞋（休闲鞋） |  |  |  |
| 4 | 老人鞋（布鞋） |  |  |  |
| 5 | 老人鞋（老年橡塑鞋） | 4 | 2 | 2 |

2 检验依据

表2 老人鞋（GB/T 43587—2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效跟高 | GB/T 43587—2023 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 43587—2023 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 GB/T 43587—2023 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 GB/T 43587—2023 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396—2022 GB/T 43587—2023 |
| 6 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023方法A GB/T 43587—2023 |
| 7 | 微孔底压缩变形量 | HG/T 2876—2009 GB/T 43587—2023 |
| 8 | 防滑性能 | GB/T 3903.6—2017 GB/T 43587—2023 |
| 9 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2017 GB/T 43587—2023 |
| 10 | 整鞋减震性能 | GB/T 30907—2014 GB/T 43587—2023 |

表3 旅游鞋（GB/T 15107—2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 15107—2013 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 15107—2013 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 GB/T 15107—2013 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886—2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A GB/T 15107—2013 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表4 休闲鞋（QB/T 2955—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396—2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 2955—2017 |
| 7 | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表5 布鞋（QB/T 4329—2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4329—2012 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 QB/T 4329—2012 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 4329—2012 |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料含量 | GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2005 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表6老年橡塑鞋（HG/T 5294—2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007 |
| 2 | 磨耗量 | GB/T 9867—2008方法A |
| 3 | 压缩变形 | HG/T 2876—2009 |
| 4 | 拔出力 | HG/T 2877—2014 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A HG/T 5294—2018 |
| 6 | 帮底黏合强度 | GB/T 21396—2008 |
| 7 | 防滑性能 | HG/T 3780—2005方法2 |
| 8 | 6价铬 | GB/T 22807—2008 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 10 | 含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6—四氯苯酚（TeCP）） | GB/T 18414.1—2006 |

表7鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钉尖和断针要求 | GB 25038—2024 |
| 2 | 六价铬 | GB/T 38402—2019 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 5 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 6 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 |
| 8 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038—2024鞋类通用安全要求

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）

GB/T 43587—2023 老人鞋

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

HG/T 5294—2018 老年橡塑鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布木制家具等100种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第41号）中的《老人鞋产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。